Julho 2002

# Degradação Térmica do PVC

Diversos estudos têm mostrado que os principais gases gerados na degradação térmica do PVC são o monóxido de carbono (CO),  o dióxido de carbono (CO2), o vapor d’água e, em um grau muito menor, vapores de ácido clorídrico (HCl). Neste caso, as diferenças do PVC para outros plásticos são duas. Primeiro, a quantidade de CO e CO2 emitidas na degradação térmica do PVC são menores, pois enquanto os plásticos mais comuns são 100% derivados do petróleo, o PVC contém apenas 43%.

A segunda diferença é que 57% do PVC, em peso, é cloro, derivado do sal de cozinha, recurso inesgotável na natureza. Devido a ele, pode haver emissão de HCl em baixíssimas concentrações.

As emissões destes gases, que podem ocorrer em situações específicas, em uma unidade de fabricação de compostos e/ou produtos de PVC, estão muito abaixo das quantidades limites permitidas para exposição ocupacional dos trabalhadores. Isto garante ao trabalhador a segurança necessária para o desempenho de sua função.

Algumas considerações devem ser feitas para que o trabalhador tenha a segurança necessária à sua atividade, independentemente do produto utilizado e o PVC não foge a esta regra. O principal ponto está relacionado à existência de sistemas de exaustão de gases. Desta forma, os gases emitidos durante a degradação térmica do PVC, por exemplo corte à quente de um filme de PVC, serão dissipados, tornando o ambiente de trabalho ainda mais limpo, suficiente para garantir segurança aos trabalhadores. O uso de equipamentos de proteção individual como máscaras, luvas, etc., também ajudam o trabalhador, aumentando ainda mais sua segurança.

A conclusão citada consta do estudo “Health Aspects of Processing Polyvinylchloride (PVC)”, feito na Alemanha, e que sintetiza bem o que foi dito até agora:

"Resultados de diversas análises para se detectar gases em ambientes de trabalho onde existe o corte de PVC via calor (ex.: corte de filmes de PVC à quente) ou solda a quente (ex.: produção de janelas de PVC) mostram que, desde que sejam utilizadas máquinas e processamentos adequados, não há qualquer perigo à saúde do trabalhador. As condições de trabalho também são importantes, como uso dos equipamentos de proteção, prevenção de acidentes e principalmente respeito às legislações trabalhistas.”

# Footnotes

Thermal Degradation Products of Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene, Polyvinylchloride and Polytetrafluoroethylene in the Processing of Plastics. The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. Nordic Council of Ministers. 1998.

Emissions From Processing Thermoplastics. M. J. Forrest, A. M. Jolly, S. R. Holding and S. J. Richards. Rapra Technology Ltd., UK. 1994

Health Aspects of Processing Polyvinyl Chloride (PVC). E. Barth (Federal Republic of Germany). 1990.

Small Airways Functions in Workers Processing Polyvinylchoride. J. Nielsen, C. Fahraeus, I. Bensryd, B. Akesson et al. Department of Occupational Medicine, University Hospital, Sweden. 1989.

A Study of Fume Evolution at Polymer Processing Temperatures, P.G. Edgerley, Imperial Chemical Industries Limited, Plastics Division, Great Britain. 1981.

The Oxidative Pyrolisis of Plastics. Peter G. Edgerley. Imperial Chemical Industries Limited, Plastics Division, Great Britain. 1980